|  | Мастика каучуковая «Битомакс-20» ТУ 5775-001-14566931-2012 |
| --- | --- |

Описание

БИТОМАКС-20 – представляет собой мастику на основе высококачественных каучуков с минеральными наполнителями. Приводимая здесь информация специально подготовлена для правильного применения и безопасного хранения продукта.

Область применения

БИТОМАКС-20 был специально разработан для изготовления кровли, а также защиты бетона, кирпича и металла от воздействия влаги и агрессивных сред (слабые растворы кислот и щелочей, солей). Особенно эффективно применение БИТОМАКС-20 для защиты древесины от окружающей влаги (подвалы, опалубка, несущие балки и т.д.). БИТОМАКС-20 имеет высокую адгезию к различным материалам, что обеспечивает легкое нанесение материала на поверхность.

Рекомендации к применению

БИТОМАКС-20 рекомендуется применять для:

- ремонта и возведения кровли (взамен кровельных материалов с применением стеклоткани);

- защиты металлических поверхностей (трубы, арматура, емкости и т.д.) без механического воздействия (полы, детали машин) от коррозии;

- защиты бетонных конструкций от влаги;

- проведения гидроизоляции на фундаменте;

- защиты деревянных конструкций от влаги и насекомых;

- других работ связанных с защитой от коррозии и воды.

БИТОМАКС-20 обладает хорошим запасом на растяжение (более 300%) поэтому от может применятся на поверхностях которые подвержены к образованию трещин (фундамент, гидроизоляция)

Способ применения

В связи с тем, что БИТОМАКС-20 поступает к потребителю в готовом виде его применение не вызывает сложности. БИТОМАКС-20  расфасован в емкости по 25 - 50 кг, по желанию заказчика возможна фасовка в железные бочки по 200 кг. Основные требования к поверхности на которую наносится БИТОМАКС-20:

- поверхность должна быть сухая, без явных капель воды;

- кровельный материал не должен содержать видимо отслаивавшихся кусков и больших трещин;

- при наличии следов отслоения покрытия их необходимо удалить.

БИТОМАКС-20 наносится с помощью кисти, валика или безвоздушным напылением в 1-4 слоя (с предварительной сушкой каждого слоя 1 час) при температуре не ниже +5оС. Время высыхания составляет 24 часа при 20оС.

Перед применением БИТОМАКС-20 необходимо перемешать.

Работы с БИТОМАКС-20 должны проводится на открытом воздухе или в вентилируемом помещении с доступом свежего воздуха. Не допускается применение открытого огня или вблизи него.

БИТОМАКС-20 может быть армирован тканью или стеклянной сеткой для придание дополнительной прочности (при ремонте кровли). Материал для армирования накладывается на 2 слой и покрывается 2-3 слоями сверху (для достижения полной пропитки материала).

БИТОМАКС-20 обладает хорошей адгезией к различным материалам, поэтому он легко наносится на вертикальные поверхности (стены и т.д.).

После высыхания покрытие вулканизируется и приобретает дополнительную прочность и устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям.

После применения БИТОМАКС-20 инструмент промывается ксилолом или нефрасом.

Рекомендации по хранению

БИТОМАКС-20 должен хранится в герметично закрытой таре в проветриваемом помещении с защитой от прямого солнечного света. БИТОМАКС-20 не замерзает и после нагрева до рабочей температуры полностью восстанавливает свои свойства.

В состав продукта входит органический растворитель, в связи с чем склад должен быть оборудован средствами пожаротушения.

Пролитый БИТОМАКС-20 засыпается опилками и утилизируется по правилам утилизации отходов.

Технические характеристики

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 1,0 |
| Прочность сцепления, не менее: с бетоном, МПа с металлом, МПа | 0,55 0,4 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 950 |
| Водопоглощение, %, не более | 0,2 |
| Время вулканизации, час | 20 |
| Условная вязкость при температуре +20˚С (вискозиметр ВЗ-246) | 150 |
| Содержание сухого вещества, % по массе | 27 |
| Водонепроницаемость при давлении 1,0±0,1 кгс/см2 | За 24часа нет признаков проникновения воды |
| Теплостойкость, ˚С | 180±20 в течение 1-го часа |
| Гибкость на стержне диаметром 25 мм при температуре, °С | -45 |

САМАРСКИЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД     Г.САМАРА, ПР. КИРОВА, 255

ТЕЛ.:(846)923-03-19, 959-62-12 E-MAIL: AVISTEN@INBOX.RU WWW.AVISTEN.RU

Стоимость 155 руб/кг