|  | ПРАЙМЕР «Битомакс-грунт» ТУ 5775-001-14566931-2012 |
| --- | --- |

Описание

Праймер БИТОМАКС-грунт – представляет собой грунтовку на основе высококачественных каучуков с минеральными наполнителями. Приводимая здесь информация специально подготовлена для правильного применения и безопасного хранения продукта.

Область применения

БИТОМАКС-грунт предназначен для первичной обработки пористых (бетон, кирпич, дерево и т.д.) и металлических поверхностей, и подготовки этих поверхностей к дальнейшему нанесению защитных изоляционных битумных покрытий. Обработка необходима для «закупоривания» пор в поверхности, а также для лучшения сцепляющих характеристик наносимого изоляционного материала с обрабатываемой поверхностью. Рекомендуется применять на всех пористых поверхностях. Праймер обладает отличной адгезией к различным материалам, поэтому легко наносится как на горизонтальные (пол, фундамент и т.д.), так и на вертикальные поверхности (стены и т.д.).

Рекомендации к применению

БИТОМАКС-грунт рекомендуется применять для:

- Огрунтовки бетонных и кирпичных поверхностей при производстве изоляционных работ (фундамент, бассейн и т.д.);

- Огрунтовки бетонных поверхностей при производстве кровельных работ перед нанесением мастик и других кровельных материалов;

- Огрунтовки деревянных поверхностей перед нанесением битумных мастик в целях защиты поврехности от воздействия влаги и насекомых;

- Огрунтовки металлических поверхностей для увеличения адгезии к основанию

Способ применения

В связи с тем, что БИТОМАКС-грунт поступает к потребителю в готовом виде его применение не вызывает сложности. Праймер  расфасован в емкости по 25, 50 кг, при больших объёмах  поставки возможна фасовка в железные бочки по 220 кг.

Основные требования к поверхности на которую наносится БИТОМАКС-грунт:

- поверхность должна быть сухая, обеспыленная и без явных капель воды.

Перед применением грунтовку необходимо перемешать.

БИТОМАКС-грунт наносится с помощью кисти, валика или безвоздушным напылением в 1 слой при температуре не ниже +5оС. Расход составляет 0,6 – 1,0 кг/ м2. Время высыхания грунта до степени отлипа при температуре 20 оС составляет 5 - 6 часов.

Работы с праймером должны проводится на открытом воздухе или в вентилируемом помещении с доступом свежего воздуха с применением индивидуальных средств защиты.

Не допускается применение открытого огня или производство работ вблизи него.

После применения грунтовки инструмент промывается бензином, уайт-спиритом, а также сольвентом, толуолом, ксилолом или нефрасом.

Рекомендации по хранению

БИТОМАКС-грунт должен хранится в герметично закрытой таре в проветриваемом помещении с защитой от прямого солнечного света. Грунтовка не замерзает и после нагрева до рабочей температуры полностью восстанавливает свои свойства.

В состав продукта входит органический растворитель, в связи с чем склад должен быть оборудован средствами пожаротушения.

Пролитый праймер засыпается опилками и утилизируется по правилам утилизации отходов.

САМАРСКИЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД     Г.САМАРА, ПР. КИРОВА, 255

ТЕЛ.:(846)923-03-19,  959-62-12 E-MAIL: AVISTEN@INBOX.RU WWW.AVISTEN.RU